| Наименование испытываемой продукции в строительстве | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к продукции в строительстве | Наименование испытаний и (или) определяемых параметров строительных процессов | Обозначение ТНПА, устанавливающего методику проведения испытаний (контроля) продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| Смеси бетонные | СТБ 1035-96 | Удобоукладываемость Сохраняемость Расслаиваемость Прочность на сжатие Средняя плотность Влажность заполнителя Крупность заполнителя Масса | СТБ 1035-96 СТБ 1545-2005 ГОСТ 8735-88 ГОСТ 8269.0-97 ГОСТ 10180-2012 |
| Смеси растворные | СТБ 1307-2012 | Подвижность Влажность Прочность на сжатие Растекаемость Средняя плотность | ГОСТ 5802-86 |
| Бетоны конструк-ционные | СТБ 1544-2005 | Класс бетона по прочности на сжатие Плотность | ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 12730.1-78 |
| Бетоны конструкционные для транспортного и гидротехни-ческого строительства | СТБ 2221-2011 | Класс бетона по прочности на сжатие Плотность | ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 12730.1-78 |
| Песок для строительных работ | ГОСТ 8736-2014 | Отбор проб Насыпная плотность Наличие засоряющих примесей Влажность | ГОСТ 8735-88 |
| Щебень и гравий из плотных горных пород | ГОСТ 8267-93 | Отбор проб Насыпная плотность Влажность | ГОСТ 8269.0-97 |