| Плиты облицовочные бетонные | СТБ 1374-2003 | - Отбор проб; - прочность бетона (классу бетона по прочности на сжатие и отпускной прочности); - точность геометрических параметров; - масса; - внешний вид и качества поверхности; - маркировка и упаковка. | СТБ 1374-2003 ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| --- | --- | --- | --- |
| Камни бетонные стеновые | СТБ 1008-95 | - Отбор проб; - прочность бетона (классу бетона по прочности на сжатие и отпускной прочности); - точность геометрических параметров; - отклонение от перпендикулярности ребер и плоскостности граней; - отклонение от перпендикулярности граней; - категория бетонной поверхности; - соответствие лицевых поверхностей камня, фактуры эталону; - маркировка и упаковка | СТБ 1008-95 ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 8462-85 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 13015.0-83 |
| Изделия железобетонные малых архитектурных форм | СТБ 1238-2000 | - Отбор проб; - прочность бетона на сжатие; - точность геометрических параметров; - внешний вид и качества поверхности; - маркировка и упаковка. | СТБ 1238-2000 ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| Плиты бетонные тротуарные | СТБ 1071-2007 | - Отбор проб; - прочность бетона на сжатие; - точность геометрических параметров; - однотонность цвета (для окрашенных плит); - внешний вид и качества поверхности; - маркировка и упаковка. | СТБ 1071-2007 ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| Камни бортовые бетонные | СТБ 1097-2012 | - Отбор проб; - прочность бетона на сжатие; - точность геометрических параметров; - однотонность цвета (для окрашенных плит); - внешний вид и качества поверхности; - маркировка и упаковка. | СТБ 1097-2012 ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |